## [GB-T13553-1996]胶粘剂分类

前 言

    本标准是在GB／T 13553—92的基础上进行修订的。
    本标准非等效采用BS 5407—76《胶粘剂分类》。BS 5407—76标准按六个方面分类，而本标准按四个方面分类。
    本标准主要采用BS 5407—76标准的“胶粘剂主要成分的大类、小类和组别”部分，这部分也作了些增补，如增加了“热固性、热塑性材料与弹性体复合”大类。而按物理形态、硬化方法、被粘物分类方面，均作了相当大的修改，甚至完全不同。删除原有的按胶粘剂的使用方法及按胶接接头的性能要求分类内容。在表示方法上，两者完全不同。
    由于GB／T 13553—92中存在不完善之处，所以本标准在原标准3．2、3．3、3．4后，分别加上代号，内容略作了增补。
    本标准自实施之日起，同时代替GB／T 13553—92。
    本标准由中华人民共和国化学工业部提出。
    本标准由上海橡胶制品研究所归口。
    本标准由上海橡胶制品研究所、中国胶粘剂工业协会负责起草。
    本标准主要起草人：郭秀沙、谢干萍、金晟娟、陈万里。
    本标准首次发布于1992年。
    本标准委托全国胶粘剂标准化技术委员会负责解释。

中华人民共和国国家标准
GB/T 13553-1996
代替 GB/T13553－92
胶粘剂分类
Classification of adhesives

1 范围
    本标准规定了胶粘剂按照主要粘料、物理形态、硬化方法和被粘物材质的分类方法。
    本标准适用于胶粘剂的分类和胶粘剂代号的编写。
2 分类原则及表示方法
    用三段式的代号来表示一种胶粘剂产品。如图1中所示。第一段用三位数字分别代表胶粘剂主要粘料的大类、小类和组别；第二段的左边部分用一位阿拉伯数字代表胶粘剂的物理形态，右边部分用小写英文字母代表胶粘剂的硬化方法；第三段用不多于三个大写的英文字母代表被粘物。

3 类别说明
3．1 按胶粘剂主要粘料属性分类
3．1．1 胶粘剂的主要粘料分为以下八大类：
3．1．1．1 动物胶；
3．1．1．2 植物胶；
3．1．1．3 无机物及矿物；
3．1．1．4 合成弹性体；
3．1．1．5 合成热塑性材料；
3．1．1．6 合成热固性材料；
3．1．1．7 热固性、热塑性材料与弹性体复合。
3．1．2 胶粘剂的主要粘料用三位数字表示(见表1)，左边第一位数字是主要粘料的大类；中间一位数字是大类中的小类；右边第一位数字是小类中的组别。



　
3．2 按胶粘剂物理形态分类
3．2．1 无溶剂液体 代号为1；
3．2．2 有机溶剂液体 代号为2；
3．2．2 水基液体 代号为3；
3．2．4 膏状、糊状 代号为4；
3．2．5 粉状、粒状、块状 代号为5；
3．2．6 片状、膜状、网状、带状 代号为6；
3．2．7 丝状、条状、棒状 代号为7。
3．3 按胶粘剂硬化方法分类
3．3．1 低温硬化 代号为a；
3．3．2 常温硬化 代号为b；
3．3．3 加温硬化 代号为c；
3．3．4 适合多种温度区域硬化 代号为d；
3．3．5 与水反应固化 代号为e；
3．3．6 厌氧固化 代号为f；
3．3．7 辐射(光、电子束、放射线)固化 代号为g；
3．3．8 热熔冷硬化 代号为h；
3．3．9 压敏粘接 代号为i；
3．3．10 混凝或凝聚 代号为j；
3．3．11 其他 代号为k。
3．4 按胶粘剂被粘物分类
3．4．1 多类材料 代号为A；
3．4．2 木材 代号为B；
3．4．3 纸 代号为C；
3．4．4 天然纤维 代号为D；
3．4．5 合成纤维 代号为E；
3．4．6 聚烯烃纤维(不含E类) 代号为F；
3．4．7 金属及合金 代号为G；
3．4．8 难粘金属(金、银、铜等) 代号为H；
3．4．9 金属纤维 代号为I；
3．4．10 无机纤维 代号为J；
3．4．11 透明无机材料(玻璃、宝石等) 代号为K；
3．4．12 不透明无机材料 代号为L；
3．4．13 天然橡胶 代号为M；
3．4．14 合成橡胶 代号为N；
3．4．15 难粘橡胶(硅橡胶、氟橡胶、丁基橡胶) 代号为O；
3．4．16 硬质塑料 代号为P；
3．4．17 塑料薄膜 代号为Q；
3．4．18 皮革、合成革 代号为R；
3．4．19 泡沫塑料 代号为S；
3．4．20 难粘塑料及薄膜(氟塑料、聚乙烯、聚丙烯等) 代号为T；
3．4．21 生物体组织骨骼及齿质材料 代号为U；
3．4．22 其他 代号为V。

国家技术监督局1996—10—28批准            1997—06—01实施