## 纸和纸板吸水性的测定法(可勃法)

## 纸和纸板吸水性的测定法(可勃法)

纸和纸板吸水性的测定法(可勃法)

　　本标准等效采用国际标准ISO 535《纸和纸板——吸水性的测定（可勃法）》。


　　1 主题内容与适用范围
　　本标准规定用可勃（Cobb)吸收仪测定纸或纸板的表面吸水能力的方法。
　　本标准不适用于准确评价纸或纸板的书写性能。

　　2 引用标准
　　GB/T 450 纸和纸板试样的采取
　　GB/T 461.1 纸和纸板毛细吸液高度的测定法（克列姆法）
　　GB/T 10739 纸浆、纸和纸板 试样处理和试验的标准大气

　　3 术语
　　纸和纸板表面吸水量（Cobb）值：单位面积的纸和纸板在一定压力、温度下，在规定时间内表面所吸收的水量，以g/m2计。

　　4 仪器和试剂
　　4.1 可勃吸收性试验仪
　　试验所用仪器必须符合下列要求。
　　a.金属圆筒内截面积为100±0.2cm2（相应内径为112.8±0.2mm），圆筒高为50mm，圆筒环面与试样接触部分应光滑。
　　b.为了防止水的渗漏，仪器圆筒的盖应加上一层有弹性，但不吸水的胶垫或垫圈。
　　4.2 试验应使用蒸馏水或脱离子水。试验过程中水的温度应要保持与周围大气相同的温度20±1°C或23±1C°。
　　4.3 吸水装置
　　4.3.1 吸水纸定量应为200-250g/m2，其吸收速度按GB/T 461.1测定，应为75mm/10min。当吸水纸单层定量小于200-250g/m2时，可用多层叠加以满足上述要求。
　　4.3.2 光滑金属平辊：辊宽度200±0.5mm，质量应为10±0.5kg。
　　4.4 天平：感量0.001g，量程应适应于称量试样。
　　4.5 秒表：可读准至1s。
　　4.6 玻璃量筒。

　　5 试样的采取、处理及制备
　　5.1 试样的采取和处理，分别按GB/T 450及GB/T 10739进行。
　　5.2 将处理后的试样切成直径为125mm的圆形试片10张（正反面各5张），以保证每张100cm2的试验面积。


6 试验步骤
　　6.1 试验应在GB/T 10739规定的标准大气下进行。
　　6.2 试样安放
　　在安放试样前，要保证同试样接触的圆筒环面与胶垫是干燥的。用玻璃量筒准确量取100mL蒸馏水倒入圆筒中，然后将已称好重量的圆形试片安放于圆筒的环形面上，被测面朝着有水的方向，并将试样压盖盖在试样上，使之于圆筒固定在一起。将圆筒翻转180°，同时开动秒表计时。每测定5次，根据纸的吸水量大小再补加一定量的水。
　　6.3 吸水时间
　　吸水时间是指从水于试样接触开始到吸水结束时的时间。这个时间，可根据纸或纸板不同的吸水能力来选择，并与下表相符合。必要时可延长或缩短时间，但要在试验报告中注明。在吸水结束前10-15s时，将圆筒翻正。
　　6.4 从圆筒上取下试样，放在一张吸水纸上，注意试样吸水面向下，在到达吸水时间前2s时，再在试样上面放两张吸水纸，在平整坚硬的台子上用光滑压辊在4s内往返一次，使试样表面呈无水光泽，把试样迅速取出称量，准确至0.001g，注意每张试样只能测试一次，不得重复使用。吸水纸只要能保证其吸收性即可重复使用多次。
　　6.5 试样舍弃
　　对于用吸水纸吸水后表面仍有过量水或试样本身已被水透过，则应舍弃该试样。若舍弃超过20%时，应缩短试验时间，直至得出满意结果，但试验时间最短应为10s。

　　7 试验结果计算
　　试验结果依据下式计算，以g/m2表示，精确到一位小数。
可勃吸水值= （吸水后称出之试样质量 - 吸水前试样质量）100

　　8 试验报告
　　试验报告应包括如下内容：
　　试验依据的本标准号；
　　试验所用吸水时间、水温度；
　　试验所得结果的平均值、标准偏差或变异系数；
　　不符合本标准规定操作；
　　舍弃试样数及舍弃理由。

　　附加说明：
　　本标准由中华人民共和国轻工业部提出。
　　本标准由轻工业部造纸工业科学研究所归口并负责起草。
　　本标准首次公布于1964年，第一次修订于1979年。